|  |  |  |  |  |  | Svetsdatablad (WPS) Welding Procedure Specification Enligt / According to: SS-EN ISO 15609-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Svetsdatablad nr / WPS No: 1-135 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WPQR nummer / WPQR No: - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tillverkare / Manufacturer - |  |  |  |
| Enl. Figure / as figure A: B*: |  |  | Grundmaterial beteckning / Parent material designation: S 235 S 235 |  |  |  |  |  | Materialtjocklek (mm) / Material thickness (mm): >5 >5 |  |  |  |  |  | Ytterdiameter rör (mm) / Outside pipe diameter (mm) T-130-150 P-4-6 |  |  |  |  |  |
| Förbands- & svetstyp / Joint & weld type: T+P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Svetsläge Welding position: PD - PH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metod för fogberedning & rengöring / Method of preparation & cleaning: N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s-mått el. a-mått / Throat thickness (mm): 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Förhöjd arbetstemperatur / Pre-heat temperature (°C): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mellansträngstemperatur / Interpass temperature (°C): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Särskild värmning eller torkning / Any special baking or drying: N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rotmejsling/rotstöd, detaljer / Details of back gouging/backing: N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fogberedning & rengöring (metod): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Annan information / Other information *: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bågtyp (droppövergång) / Mode of metal transfer *: N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Häftsvetsning (metod) / Tack welding (method): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t.ex. pendling (maximal strängbredd, amplitud, frekvens, varaktighet), pulssvetsningsdetaljer, avstånd mellan kontaktrör och arbetsstycke, pistolvinkel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fogutformning / Joint design [mm] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strängplanering / Welding sequences |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sträng / Run | Svets-metod / welding process | Elektrodmaterial / Electrode material |  |  |  |  | Ström / Current (A) | Spänning / Voltage (V) |  | Strömtyp / Polarity | Bågtyp / Transfer mode |  | Gas el. Pulver beteckning topp/rot Gas or Flux | Gas-flöde (l/min) topp/rot Gas flow |  | Trådmatnings-hastighet (m/min) Wire feed |  | Utsticks-längd (mm) Stick out | Framförings-hastighet (mm/min)* Travel speed | Sträck-energi* (kJ/mm) Heat input |
|  |  | Beteckning / Designation |  | Fabrikat / Make | Diam. (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 135 | N/A |  | N/A | 1,2 |  | 75-95 | - |  | DC | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 135 | N/A |  | N/A | 1,2 |  | 70-90 | - |  | DC | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Väteutdrivning / Post-heating: N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Värmebehandling efter svetsning &/el. åldring / Post weld heat treatment &/or ageing: N/A (Tid, temperatur, metod, uppvärmnings- och svalningshastigheter*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varmhållningstemperatur / Pre-heat maintenance temperature (°C): N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utarbetad av (Tillverkare) / Prepared by (Manufacturer): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Granskare (om annan än tillverk.) / Examiner (if other than manufact.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Namn / Name: Peter Fransson Signatur /Signature: …………………………………………………… Datum / Date: 2025-06-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Namn / Name: Signatur /Signature: …………………………………………………… Datum / Date: |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM 1	För databladet användbarhet är det lämpligt/viktigt att ett intervall anges för vissa variabler, t ex för materialtjocklek, ytterdiameter, spalt etc

ANM 2	Klicka där text eller bild/figur ska infogas.