## Slide 1: EN 1090
Fredrik Larsson
AAA Certification AB
www.a3cert.com

## Slide 2: Fredrik Larsson
Vice VD A3CERT
Revisionsledare EN 1090-1, ISO 3834
Svetsingenjör KTH 2012-2013
Industriell ekonomi Chalmers

## Slide 3: Ett certifieringsorgan samtliga certifieringar
Ackrediterade för:
EN 1090-1
ISO 3834-2; ISO 3834-3, ISO 3834-4 Svetsledning
ISO 9001 Kvalitetsledning
ISO 14001 Miljöledning
OHSAS 18001; AFS 2001 Arbetsmiljöledning
EN 15085-2 Tågsvetsning
ECM - Entity in charge of maintinance - Tågunderhåll

## Slide 4: Antal EN 1090-1 certifierade (enligt certifiering.nu)
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Samtliga | 6 | 23 | 65 | 239 | 352 | 381 | 462
A3CERT | 255 | 274

## Slide 5: Antal ISO 3834 certifierade (enligt certifiering.nu)
Chart: 
| 1992 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Samtliga | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 30 | 46 | 65 | 98 | 141 | 243 | 348 | 377 | 402
A3CERT | 182 | 206

## Slide 6: EN 1090-1
Lagkrav från EU sedan 1 juli 2014
Krav på certifiering
EN 1090-1: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav
Kravstandard, den anmälda organ godkänner emot
EN 1090-2: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 2: Stålkonstruktioner
Utförandestandard för stål
EN 1090-3: Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner – Del 3: Aluminiumkonstruktioner
Utförandestandard för aluminium

## Slide 7: Hur går det till på revision?
Steg 1:
Fokus på ledningssystemet, finns rutiner? (i princip ett ledningssystem enligt ISO 9001 med tilläggskrav från EN 1090-1 och ISO 3834), WPQR, WPS, Svetsarprövningar
Steg 2:
Fokus på tillämpningen, tillämpas rutinerna?
Ex: kalibrerade svetsmaskiner, koll på material in

## Slide 8: Exempel på certifikat

## Slide 9: Vad ingår?
Kranbanor?
Torn
Master
Räcken?
Maskinstativ?
Rörstöd?
Entresolplan?
Skorstenar?
Balkonger?

## Slide 10: Vad ingår inte?
Järnvägsräls
Undertak
Produkter med andra harmoniserade standarder, t.ex. EN40
Elskåp
Rör
Maskiner
Ställningar
Offshore

## Slide 11: Svetsgas
MIG vs. MAG
I=Metall inert gas (aluminium)
A=metall aktiv gas (svart, rostfritt) Skall vara CE-märkt.
Rutiner för gasmätare, följa WPS, testa gasflöde (olika gas ger olika flöden!)

## Slide 12: Tillsatsmaterial
ISO 3834-2:

## Slide 13: Hur påverkar fukt svetsfogen?
Kan uppstå både i svetsgodset men även grundmaterialet. Kan uppstå långt efter svetsning eller vid första belastning.

## Slide 14: Hur påverkar fukt svetsfogen?
Väte (H2) som är väldigt litet jämfört med järn (Fe) kan ta sig in och förflytta sig inne i stålet.
Medans stålet är varmt kan vätet diffundera till luften.

## Slide 15: Fukt i färdig detalj

## Slide 16: Fuktiga elektoder
Men vad är skillnaden mellan en elektrod hanterad enligt tillverkarens rutiner och en elektrod som inte är det.
5 ml/100 g svetsgods

## Slide 17: Koppling mellan svetsklass och utförandeklass
Svetsklasserna B, C, D definieras i ISO 5817
EXC 1: Svetsklass D
EXC 2: Svetsklass C, dock accepteras kvalitetsnivå D för ”smältdike” (5011, 5012), ”överlappning” (506), ”svetssträng utanför fog, tändmärke” (601) och ”ändkrater” (2025);
EXC 3: Svetsklass B
EXC 4: Svetsklass B+ (definieras i EN 1090-2)

## Slide 18: WPQR-WPS
ISO 3834-2 | ISO 3834-3 | ISO 3834-4 | 
EXC 3 och 4 | EXC 2 | EXC 1 | 
Endast ISO 15614 godkännes | Även ISO 15612 får användas upp till och med S 355 | Inget krav endast kra på WPS/WPQR, endast krav på svetsarprövning | 
Kravbild för användande av kvalificerad svetsprocedur som underlag till WPS

## Slide 19: När är det lämpligt att använda ISO 15612?
Lämpligt när:
man enbart använder S355 och lägre.
Vill spara pengar och tid på WPQR.
Olämpligt om man:
Har för avsikt att göra jobb i EXC 3 i framtiden.
Kommer gå upp till S420/S460 framöver.

## Slide 20: Validering av svetsmaskiner
När det gäller validering av strömkällor så finns det 2 nivåer. Se standarder: ISO 17662 och EN 50504:2008
  Standard Grade ±10 % avseende ström, spänning och trådmatning
  Precision Grade, ±2 (?) % avseende ström, spänning och trådmatning

## Slide 21: Nästning, häftsvetsar, reparationer
Finns WPS och WPQR för häftsvetsningar?
Annars skall nästorna slipas upp
Går att lägga WPQR med svetsning direkt på färg, men väldigt olämplig- slipa bot färgen.
Det skall finnas WPS och WPQR för reparationssvetsningar

## Slide 22: Svetsplan
Vad skall en svetsplan skall innehålla?
Vilken WPS som används, vilken ordning skall svetsas, när skall OFP utföras och vilken metod.
Hur ser en svetsplan ut?
I normala fall ofta bara en WPS.

## Slide 23: Mätning

## Slide 24: Problematiska
Slaggande rörtråd (136)

## Slide 25: Förslag på att förbättra produktiviteten inom branschen
Gå över till rörtrådar (metallpulverfyllda)
Gå upp till S420/S460
Dra nytta av bättre inbränning som ger mindre a-mått.
Lägg med häftor i WPQR för att slippa slipa upp häftor
Involvera konstruktörer/svetsansvariga i utformningen för att minska svetsmängden
Automatisera mera (kap, svetsning, förflyttning)
Bocka istället för att svetsa

## Slide 26: Tack!
Fredrik Larsson
fredrik.larsson@a3cert.com
www.a3cert.com
0322 64 26 00

## Slide 27: Svetsmetoder
111 MMA (manual metal arc) Pinne
121 UP/SAW (under pulver/submerged arc welding
131 MIG (Metal inert gas)
135 MAG (Metal active gas) homogentråd
136 MAG Slaggande rörtråd
138 MAG Metallpulverfylld rörtråd, ej slaggande
141 TIG
311 GAS
783 Bultsvetsning

## Slide 28: Utförandeklasser (Execution Class)
EXC 1: Skärmtak, räcken, djurstallar, carport (givet mindre än S 355)
EXC 2: Lager, kontor, hus
EXC 3: Dynamiskt påkända konstruktioner, broar, riktigt stora hus,
EXC 4 : Kärnkraft, stora arenor

## Slide 29: Krav på företagen
EXC 1: Kontroll på material in, rutiner för tillsatsmaterial, godkända svetsarprövningar.
Inga krav på svetsansvarig, inga krav på WPS/WPQR (Svetsdatablad, kvalificerad svetsmetod)
Krav på godkännande av anmält organ, precis som alla EXC nivåer

## Slide 30: Krav på företagen
EXC 2: Krav på WPS/WPQR (Svetsdatablad, kvalificerad svetsmetod).
I vanliga fall WPQR enligt ISO 15614-1, gäller bara på det företaget.
Om endast upp till S 355, då kan man använda ISO 15612, går att ”låna” från kollegor eller köpa från någon.
Nya procedurer kräver B-klass och dubbelt OFP.
Inga krav på spårbarhet på chargenivå på materialet, mer än att t.ex. S 355, S 235 och S 275 måste särskiljas
Kan dock vara en poäng att ha spårbarhet till charge för att kunna hålla nere förvärmningsbehovet.
Oförstörande provning på 0-10 % beroende på fogtyp och utnyttjandegrad

## Slide 31: Krav på företagen
EXC 3 och EXC 4
Spårbarhet till charge på alla projekt,
Oförstörande provning på 5-100% beroende på EXC och svetsutformning
Inget specifikt krav på spårbarhet till vem som har svetsat, men lämpligt att ha, och ett krav som skall redas ut vid teknisk genomgång.

## Slide 32: Koppling mellan EN 1090 och ISO 3834
EXC 1: ISO 3834-4
EXC 2: ISO 3834-3
EXC 3: ISO 3834-2
EXC 4: ISO 3834-2

## Slide 33: Kompetenskrav svetsansvarig
Utförandeklass | Stålsort (grupp) |  | Tjocklek | 
 |  | t≤25₁ | 25≤t≤50₂ | t>50
EXC2 | S235 –S355 | IWS | IWT | IWE₃
 | S420-S700 | IWT | IWE₄ | IWE
EXC3 | S235 –S355 | IWT | IWE | IWE
 | S420-S700 | IWE | IWE | IWE
EXC4 | Alla | IWE | IWE | IWE
₁ Fotplåtar och ändplåtar ≤50 ₂ Fotplåtar och ändplåtar ≤75 ₃ För stål upp till och med S275 räcker N ₄ För stål N, NL, M och Ml räcker NL |  |  |  | 
Hänvisar till standarden ISO 14731
IWS: ca 227 h
IWT: internationell 340 h, i Sverige 450 h IWE: 450 h